Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

____________________________________________________________________

Глава II

Раздел 6. Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛИМЕРНЫМ И ПОЛИМЕРСОДЕРЖАЩИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ И МЕБЕЛИ

1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий подраздел устанавливает основные требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам (далее – ПСМ) и мебели:

Замазка стекольная, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков или аналогичные (код ТН ВЭД ТС из 3214);

Покрытия для пола из пластмасс, самоклеющиеся или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах; покрытия для стен или потолков из пластмасс, указанные в примечания 9 к данной группе, из полимеров винилхлорида (для внутренних помещений) (код ТН ВЭД ТС из 3918 10);

Плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах (для внутренних помещений) (код ТН ВЭД ТС из 3919);

Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами для внутренних помещений (код ТН ВЭД ТС из 3920);

Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс (код ТН ВЭД ТС из 3922);

Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные (код ТН ВЭД ТС из 3925);

Покрытия напольные из вулканизованной резины, кроме твердой, используемые для внутренних помещений (код ТН ВЭД ТС из 4016 91 000 0);

Плиты древесностружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других одревесневших материалов, пропитанные или не пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами (код ТН ВЭД ТС 4410);

Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов с добавлением или без добавления смол или других органических веществ (код ТН ВЭД ТС 4411);

Фанера клееная, панели фанерованные  и аналогичные материалы из слоистой древесины (код ТН ВЭД ТС 4412);

Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных форм (код ТН ВЭД ТС 4413 00 000 0);

Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные; деревянные предметы мебели, не указанные в группе 94 (код ТН ВЭД ТС 4420);

Плетеные и аналогичные изделия из материалов для плетения, соединенные или не соединенные в полосы или ленты, из пластмассы; материалы для плетения, плетеные и аналогичные изделия из материалов для плетения, связанные в параллельные пряди или сотканные, в виде листов, законченные или незаконченные (например, коврики, циновки, ширмы), из пластмассы (для внутренних помещений) (код ТН ВЭД ТС из 4601);

Покрытия для пола на основе из бумаги или картона, нарезанные или не нарезанные по размеру (для внутренних помещений) (код ТН ВЭД ТС из 4811 10 000 0; из 4811 41 900 0; из 4811 49 000 0; 4811 51 000 1; 4811 59 000 1; из 4811 60 000 0; из 4811 90 000 0; из 4823 90 909 8);

Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон (код ТН ВЭД ТС 4814);

Войлок или фетр, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные (код ТН ВЭД ТС 5602);

Нетканые материалы, пропитанные или непропитанные, с покрытием или без покрытия, дублированные или недублированные (код ТН ВЭД ТС 5603);

Узелковые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, готовые или неготовые (код ТН ВЭД ТС 5701);

Тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые, включая "килим", "сумах", "кермани" и аналогичные ковры ручной работы (код ТН ВЭД ТС 5702);

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия тафтинговые, готовые или неготовые (код ТН ВЭД ТС 5703);

Ковры и прочие текстильные напольные покрытия из войлока, нетафтинговые или нефлокированные, готовые или неготовые (код ТН ВЭД ТС 5704);

Ковры и текстильные напольные покрытия прочие, готовые или неготовые (код ТН ВЭД ТС 5705 00);

Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902 (код ТН ВЭД ТС 5903);

Линолеум, выкроенный или не выкроенный по форме; напольные покрытия на текстильной основе, выкроенные или не выкроенные по форме: (код ТН ВЭД ТС 5904);

Настенные покрытия из текстильных материалов (код ТН ВЭД ТС 
5905 00);

Шлаковата, минеральная силикатная вата и аналогичные минеральные ваты; вермикулит расслоенный, глины вспученные, шлак вспененный и аналогичные вспученные минеральные продукты; смеси и изделия из теплоизоляционных, звукоизоляционных или звукопоглощающих минеральных материалов, кроме изделий товарной позиции 6811 или 6812 или группы 69 (код ТН ВЭД ТС 6806);

Панели, плиты, плитки, блоки и аналогичные изделия из растительных волокон, соломы или стружки, щепы, частиц, опилок или других древесных отходов, агломерированных с цементом, гипсом или прочими минеральными связующими веществами (код ТН ВЭД ТС 6808 00 000 0);

Изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами целлюлозы или из аналогичных материалов, кроме труб, трубок и фитингов к ним (код 
ТН ВЭД ТС из 6811);

Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические неглазурованные; кубики керамические неглазурованные для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее (код ТН ВЭД ТС 6907);

Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен керамические глазурованные; кубики керамические глазурованные для мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее (код 
ТН ВЭД ТС 6908);

Мебель для сидения (кроме указанной в товарной позиции в товарной позиции 9402) трансформируемая или не трансформируемая в кровати, и ее части (код ТН ВЭД ТС 9401);

Мебель прочая и ее части, за исключением металлической, стеклянной (код ТН ВЭД ТС 9403).

Настоящие требования распространяются на ПСМ, применяемые при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений.

ПСМ, изготовленные из вторичных ресурсов и отходов производства подлежат гигиенической оценке как новые материалы.

Объём и направления исследований, проводимых с целью гигиенической оценки ПСМ определяется в каждом конкретном случае в зависимости от рецептуры и назначения полимерного материала.

ПСМ, с учетом требований настоящих Санитарных правил, применяются в следующих типах зданий и сооружений:

Тип А – жилые дома и общежития; учреждения образования; организации здравоохранения; дома инвалидов и престарелых; санатории; дома отдыха; закрытые спортивные сооружения; служебные помещения с постоянным пребыванием людей в зданиях управления на промышленных предприятиях и других объектах типов Б, В;

Тип Б – предприятия пищевой промышленности, торговли и общественного питания; гостиницы; магазины промтоварные; предприятия связи; предприятия бытового обслуживания; культурно-зрелищные и другие объекты; здания управления;

Тип В – промышленные предприятия, вспомогательные и бытовые помещения и сооружения; склады; гаражи;

Деление на типы зданий и сооружений не распространяется на продукцию, подлежащую отверждению и (или) застыванию (за исключением финишных наливных покрытий пола), ПСМ не имеющие непосредственного контакта с воздушной средой помещений (т.е. подлежащие отделке другими строительными материалами), полимерсодержащие изделия из керамики, стекла, металла.

В залах, холлах, коридорах, столовых, камерах хранения общежитий, высших и средних специальных учебных заведений, закрытых спортивных сооружений допускается применять ПСМ, разрешенные для строительства зданий и сооружений типа Б.

Ворсовые покрытия на основе химических волокон (ворсонит, тафтинговые покрытия и др.) применяются для устройства полов в помещениях всех типов зданий и сооружений (типы: А, Б, В), за исключением помещений требующих систематической влажной уборки и дезинфекции, а также при отсутствии воздействия жиров, масел, воды, абразивных материалов и агрессивных сред.

2.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Полимерные строительные материалы (ПСМ) – материалы, полученные с использованием синтетических высокомолекулярных соединений.

Полимерсодержащие строительные материалы – материалы, которые в своем составе содержат полимер.

Гигиеническая оценка (экспертиза) ПСМ и мебели – комплекс исследований, проводимых с целью обеспечения безопасного для здоровья человека их применения.

Предельно допустимая концентрация (далее – ПДК) загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест – концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущие поколения, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия или санитарно-бытовых условий.

Ориентировочно безопасный уровень воздействия (далее – ОБУВ) – норматив максимального допустимого содержания загрязняющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест.

Исследования ПСМ и мебели в моделированных условиях – исследования при помощи моделей, близких к реальным условиям эксплуатации.

Исследования ПСМ и мебели в натурных условиях – исследования в обитаемых натурных объектах.

Исследования ПСМ и мебели в экспериментальных помещениях – исследования ПСМ в необитаемых натурных объектах.

Уровень напряженности электростатического поля – физическая константа, характеризующая уровень электризуемости ПСМ и мебели.

Насыщенность ПСМ – соотношение площади открытой поверхности полимерного материала в кв.м к объёму помещения в куб.м.

Кратность воздухообмена – соотношение объема подаваемого (удаляемого) воздуха к объему данного помещения в единицу времени.

Микроклимат помещений – состояние среды, обусловливающее теплоощущения человека.

3. ТРЕБОВАНИЯ (КРИТЕРИИ) К БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ

    - ПСМ и мебель не должны создавать в помещении специфического запаха (не более 2 баллов).

    - ПСМ и мебель не должны выделять в окружающую среду летучие вещества в количествах, которые могут оказывать прямое или косвенное неблагоприятное действие на организм человека (с учетом совместного действия всех выделяющихся веществ).

    - Во время эксплуатации зданий и сооружений в воздух помещений не должны выделяться из ПСМ и мебели химические вещества, относящиеся к 
1-му классу опасности, а содержание остальных веществ не должно превышать гигиенические нормативы (ПДКс.с., ОБУВ) для атмосферного воздуха, приведенных в приложении 6.1 к Разделу 6 Главы II настоящих Единых требований). При выделении из ПСМ и мебели нескольких химических веществ, обладающих суммацией действия, сумма отношений концентраций к их ПДК не должна превышать единицу.

    - Уровень напряженности электростатического поля на поверхности ПСМ и мебели в условиях эксплуатации помещений (при влажности воздуха 30-60%) не должен превышать 15,0 кВ/м.

    - Значения удельной эффективной активности естественных радионуклидов в ПСМ и мебели на минеральной основе и удельной активности цезия-137 в материалах из древесины, продуктов ее переработки и прочего растительного сырья не должны превышать гигиенические нормативы установленные в Разделе 11 Главы II настоящих Единых требований.

    - ПСМ, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.

    - ПСМ не должны ухудшать микроклимат помещений.

    - Токсикологическому исследованию подлежат ПСМ и мебель, получившие положительную гигиеническую оценку по результатам санитарно-химических и одориметрических исследований, которые:

а) выделяют хотя бы одно вещество, не имеющее гигиенического регламента (ПДК с.с. атм., ОБУВ).

б) выделяют 5 и более различных химических соединений, даже если все они имеют гигиенический регламент;

в) токсикологические исследования должны проводиться также в тех случаях, когда имеется необходимость дать оценку комплексу материалов, предназначенных для применения в строительстве и отделке объекта.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

Изготовление ПСМ и мебели должно осуществляться в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА).

Упаковка ПСМ и мебели должны иметь маркировку, в которой указывается:

предприятие-изготовитель;

реквизиты предприятия-изготовителя и (или) поставщика;

ТНПА, по которому осуществляется выпуск продукции;

отметка технического контроля, номер партии и дата изготовления ПСМ.

Упаковка и маркировка ПСМ и мебели должна соответствовать требованиям, установленным ТНПА, и сопровождаться инструкцией по их применению или использованию.

Приложение 6.1. к Разделу 6 Главы II

Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам,

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Показатели безопасности полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и мебели

| № п/п | Наименование полимера, применяемого для изготовления ПСМ | Санитарно-эпидемиологические требования |
| --- | --- | --- |
|  |  | показатель | допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поливинилхлорид пластифицированный (суспензионный и эмульсионный) | Дибутилфталат | 0,10 |
|  |  | Диоктилфталат | 0,02 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
|  |  | Хлористый водород | 0,10 |
| 2. | Фенолформальдегидные, меламинформальдегидные смолы | Аммиак | 0,04 |
|  |  | Спирт метиловый | 0,50 |
|  |  | Фенол | 0,003 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
| 3. | Карбамидные смолы | Аммиак | 0,04 |
|  |  | Спирт метиловый | 0,50 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
| 4. | Синтетические каучуки на основе бутадиена и сополимеров бутадиена с акрилонитрилом и стиролом | Акрилонитрил | 0,03 |
|  |  | Водород цианистый | 0,01 |
|  |  | Дибутилфталат | 0,10 |
|  |  | Диоктилфталат | 0,02 |
|  |  | Стирол | 0,002 |
|  |  | Толуол | 0,30 |
|  |  | Ксилол | 0,10 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
| 5. | Полистирольные пластики: |  |
| 5.1. | полистирол (блочный, суспензионный, ударопрочный); сополимер стирола с акрилонитрилом; АБС-пластики | Акрилонитрил | 0,03 |
|  |  | Дибутилфталат | 0,10 |
|  |  | Диоктилфталат | 0,02 |
|  |  | Стирол | 0,002 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
| 5.2. | сополимер стирола с метакрилатом | Метилметакрилат | 0,01 |
|  |  | Стирол | 0,002 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
| 5.3. | сополимер стирола с бутадиеном | Спирт бутиловый | 0,10 |
|  |  | Спирт метиловый | 0,50 |
|  |  | Стирол | 0,002 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
| 5.4. | вспененные полистиролы | Стирол | 0,002 |
|  |  | Ксилол | 0,10 |
|  |  | Толуол | 0,30 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
| 6. | Полиуретаны | Бутилацетат | 0,10 |
|  |  | Водород цианистый | 0,01 |
|  |  | Спирт изопропиловый | 0,20 |
|  |  | Спирт метиловый | 0,50 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
|  |  | Этиленгликоль | 0,30 |
| 7. | Эпоксидные смолы | Дибутилфталат | 0,10 |
|  |  | Диоктилфталат | 0,02 |
|  |  | Ксилол | 0,10 |
|  |  | Фенол | 0,003 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
|  |  | Эпихлоргидрин | 0,04 |
| 8. | Полиэфирные смолы | Дибутилфталат | 0,10 |
|  |  | Диоктилфталат | 0,02 |
|  |  | Стирол | 0,002 |
|  |  | Фталевый ангидрид | 0,02 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
|  |  | Этиленгликоль | 0,30 |
| 9. | ПСМ на основе винилового спирта и его производных | Винилацетат | 0,15 |
|  |  | Дибутилфталат | 0,10 |
|  |  | Диоктилфталат | 0,02 |
|  |  | Спирт метиловый | 0,50 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
| 10. | ПСМ на основе акриловой и метакриловой кислот | Акрилонитрил | 0,03 |
|  |  | Дибутилфталат | 0,10 |
|  |  | Диоктилфталат | 0,02 |
|  |  | Спирт метиловый | 0,50 |
|  |  | Метилметакрилат | 0,01 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
| 11. | ПСМ на основе полиэтилена и полипропилена | Ацетальдегид | 0,01 |
|  |  | Спирт изопропиловый | 0,20 |
|  |  | Спирт метиловый | 0,50 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
| 12. | Полиамид | Дибутилфталат | 0,10 |
|  |  | Диоктилфталат | 0,02 |
|  |  | Капролактам | 0,06 |
|  |  | Спирт метиловый | 0,50 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |
| 13. | ПСМ на минеральной основе | Ангидрид фосфорный | 0,05 |
|  |  | Диоксид серы | 0,05 |
| 14. | ПСМ на основе целлюлозы | Аммиак | 0,04 |
|  |  | Спирт метиловый | 0,50 |
|  |  | Фенол | 0,003 |
|  |  | Формальдегид | 0,01 |